护士鞋使用技术参数

	技术参数指标

	1、质量标准参照国家QB/T1002-2015皮鞋行业标准制作， 

	2、鞋面：
（1）采用优质头层软牛皮,A级,白色，柔软，结实，不松面，易清洁。
（2）质地柔韧具有软硬兼顾,透气性强,舒适大方,易于打理等性能。
（3）牛皮厚度平均为1.5mm-1.7mm。

	3、内里：头层猪皮里。

	4、鞋垫：采用白色，防滑，耐磨，静音，有减少疲劳设计，可有记忆缓震气囊。3.5mm天然乳胶环保外贴头层猪皮垫面，脚弓处贴合半月形乳胶垫，增加脚跟部位支撑，脚掌部位应符合人体工学设计，具备按摩凸点，以减轻足部疲劳。

	5、鞋底：采用EVA材料，全掌型气垫大底，（提供生产厂家设计专利）高度4.0-5.0cm，自有设计的止滑刻纹，弹性佳，耐磨，止滑，静音，鞋底跟部加装高弹性树脂软气垫，鞋底与鞋面360度，手工针线缝制。后跟处采用包边，不刮脚。

	6、尺码: 34# - 42#（每个码数中间要求都有半码设计）

	所投货物2023年检测报告原件备查(投标文件中提供以下检测证明)：

（1）环保无毒第三方检测证明（1.甲醛含量≤75mg/kg，可分解致癌芳香胺染料含量≤30mg/kg） 。
（2）产品耐折第三方检测证明（折后新裂纹长度≤5.0mm）
（3）大底耐磨度第三方检测证明（磨痕长度≤14.0mm）
（4）帮底剥离强度第三方检测证明≥30N/cm
（5）鞋帮拉出强度第三方检测证明

（6）外底纤维板屈挠第三方检测证明

（7）摩擦色牢度第三方检测证明≥2-3级
（8）材质第三方检测证明（面料头层牛皮、内里头层猪皮、内垫头层猪皮）
（9）提供在认证认可信息公共服务平台可查询到的ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO4004:2015环境管理体系认证，五星级售后服务认证，开标现场查验如查无信息或已暂停将按废标处理

(10)生产厂家的鞋底专利证书、生产设备及发票。

(11)提供检测报告机构MA资质认定证书和CNAS实验室认可证书




