梧州市工人医院2026年布草被服采购项目参数需求

|  | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 | 单价 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、特殊定制布草类 |  |  |  |  |
| 1 | 污物袋 | 297只 | 1.规格：缩水后 110*50*50cm，允差±3%； ▲2.面料：合股涤卡白色，紫色，墨绿色医用布料。成份涤 65%，棉 35%， 允差±2%；纱支 45/2*21，允差±3%；密度≥138*71；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3 级，耐皂洗色牢度≥3级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准 3.四边双锁边，每寸不少于 13 针。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 2 | 消毒袋 | 200只 |  |  |
| 3 | 约束带 | 10条 | 1.规格：缩水后 250-500cm，允差±3%；具体规格以采购人要求为准。 ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料；成分 100%棉，纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度≥3级； 耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5； 甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。 3.填充物：优质水洗棉 |  |
| 4 | 小孔巾 | 50条 | 1.规格：缩水后 50*50cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5； 甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 5 | 治疗巾 | 500张 | 1.规格：缩水后 80*60cm允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛 含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 6 | 双孔巾 | 50张 | 1.规格：缩水后 70*70cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值4.0-8.5；甲醛 含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或或按要求。所式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 7 | 人流孔巾 | 300张 | 1.规格：缩水后 120*120cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛 含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 8 | 白治疗巾 | 500张 | 1.规格：缩水后 80*60cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛 含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 9 | 白市布小孔巾 | 700条 | 1.规格：缩水后 30*30cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 10 | 双层治疗巾 | 71张 | 1.规格：缩水后 150*65cm允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 11 | 双层治疗巾 | 500条 | 1.规格：缩水后 80*60cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛 含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 12 | 白市布双层治疗巾 | 294张 | 1.规格：缩水后 20*20cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛 含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 13 | 双孔巾 | 62张 | 1.规格：缩水后 380*300cm，允差±3%； ▲2.面料：纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 14 | 白市布 | 200米 | 幅宽≥90cm 纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010标准。 |  |
| 15 | 灰涤卡 | 50米 | ▲幅宽≥150cm 合股涤卡白色医用布料，成分涤 65%，棉 35%，允差±2%；纱支 45/2*21，允差±3%；密度≥138*71；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3 级，耐皂洗，色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 |  |
| 16 | 白涤卡 | 50米 |  |  |
| 17 | 墨绿涤卡 | 50米 |  |  |
| 18 | 机纱带 | 100扎 | 1.规格：长 150 *宽 6*厚 1.5mm，允差±3%。 2.材质：优质纯棉线 |  |
| 19 | 钮扣 | 1193粒 | 1.规格：01#-10#，具体根据采购人要求。 2.材质：优质耐高温塑料 |  |
| 二、床上布草类 |  |  |  |  |
| 1 | 值班枕套 | 400只 | 1.规格：缩水后 70*50cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉粉色，黄色医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 2. | 值班床单 | 400张 | 1.规格：缩水后 160*280cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉粉色，黄色医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 3 | 值班被套 | 400张 | 1.规格：缩水后 160*215cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉粉色，黄色医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 4 | 浅灰兰缎条中单 | 1000张 | 1.规格：缩水后 120*190cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳医用斜纹布料，纱支30*30，允差±3%；密度≥133*76；成分 棉 50%，涤 50%，允差±2%；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 5 | 浅灰兰缎条枕套 | 2200只 | 1.规格：缩水后 68*48cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳医用斜纹布料，纱支30*30，允差±3%；密度≥133*76；成分 棉 50%，涤 50%，允差±2%；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 6 | 浅灰兰缎条床罩 | 2150张 | 1.规格：缩水后 215*95cm*35cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳医用斜纹布料，纱支 30*30，允差±3%；密度≥133*76；成分 棉 50%，涤 50%，允差±2%；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 7 | 浅灰兰缎条被套 | 2150张 | 1.规格：缩水后 215*170cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳医用斜纹布料，纱支 30*30，允差±3%；密度≥133*76；成分 棉 50%，涤 50%，允差±2%；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量 ≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无 走纱、无走线、不变形。 |  |
| 8 | 婴儿床罩 | 100张 | 1.规格：缩水后 160*75*40cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 40*40，允差±3%；密度≥133*72；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-7.5；甲醛含量≤20mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 9 | 婴儿床套 | 100套 | 1.规格：缩水后 45*80*20cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 40*40，允差±3%；密度≥133*72；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-7.5；甲醛含量≤20mg/kg。无异味， 不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无 走纱、无走线、不变形。 |  |
| 10 | 婴儿被套 | 50张 | 1.规格：缩水后 100*120cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 40*40，允差±3%；密度≥133*72；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-7.5；甲醛含量≤20mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合GB18401-2010标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 11 | 婴儿中单 | 40张 | 1.规格：缩水后 60*90cm，允差±3%； ▲2.面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 40*40，允差±3%；密度≥133*72；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-7.5；甲醛含量≤20mg/kg。无异味， 不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010标准。 3.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 12 | 枕芯 | 1200只 | 1.规格：60*40cm，允差±3%； ▲2.外套：使用整幅纯棉医用平纹布料，100%棉；纱支21*21，允差±3%；密度≥108*58；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐汗渍色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.填充物：优质珍珠棉；重量 1000 克，允差±5%。 4.织物上印刷“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。 |  |
| 13 | 橡胶枕套 | 700只 | 1.规格：70*50cm，允差±3%； 2.材质：防水复合面料，磨砂加厚 20 丝 PE。 |  |
| 14 | 棉胎 | 700张 | 1.规格：150*200cm，允差±3%； 2.重量：≥ 6 斤 ▲3.材质：全新优质新疆一级纯棉花，絮用纤维长度≤13mm 及以下的短纤维含量不得超过 25%； ▲4.工艺：厚薄均匀、颜色均匀及四边要平直方正，被内无金属物或尖锐物等有危害性杂质或是其他不卫生物质，不含明显粉尘。被子用手轻压后，可以很快恢复原状。白色面纱每根可为单股，筋纱每根至少为两股。每层面纱在十平方厘米的范围内，不得少于 13 根；每层筋纱在整个棉胎范围内，纵向层不得少于 10 根，斜向层不得少于 15 根，并要等距分布。 5.其他要求符合 GB/T 35932-2018、GB 18383-2007 标准。 |  |
| 15 | 棉胎 | 300张 | 1.规格：150*200cm，允差±3%。 2.重量：≥ 8 斤 ▲3.材质：全新优质新疆一级纯棉花，絮用纤维长度≤13mm 及以下的短纤维含量不得超过 25%； ▲4.工艺：厚薄均匀、颜色均匀及四边要平直方正，被内无金属物或尖锐物等有危害性杂质或是其他不卫生物质，不含明显粉尘。被子用手轻压后，可以很快恢复原状。白色面纱每根可为单股，筋纱每根至少为两股。每层面纱在十平方厘米的范围内，不得少于 13 根；每层筋纱在整个棉胎范围内，纵向层不得少于 10 根，斜向层不得少于 15 根，并要等距分布。 5.其他要求符合 GB/T 35932-2018、GB 18383-2007 标准。 |  |
| 16 | 棉胎 | 200张 | 1.规格：150*200cm，允差±3%。 2.重量：≥ 4 斤 ▲3.材质：全新优质新疆一级纯棉花，絮用纤维长度≤13mm 及以下的短纤维含量不得超过 25%； ▲4.工艺：厚薄均匀、颜色均匀及四边要平直方正，被内无金属物或尖锐物等有危害性杂质或是其他不卫生物质，不含明显粉尘。被子用手轻压后，可以很快恢复原状。白色面纱每根可为单股，筋纱每根至少为两股。每层面纱在十平方厘米的范围内，不得少于 13 根；每层筋纱在整个棉胎范围内，纵向层不得少于 10 根，斜向层不得少于 15 根，并要等距分布。 5.其他要求符合 GB/T 35932-2018，GB 18383-2007标准。 |  |
| 17 | 裖胎 | 200张 | 1.规格：90*190cm，允差±3%。 2.重量：≥ 4 斤 ▲3.材质：全新优质新疆一级纯棉花，絮用纤维长度≤13mm 及以下的短纤维含量不得超过 25%； ▲4.工艺：厚薄均匀、颜色均匀及四边要平直方正，被内无金属物或尖锐物等有危害性杂质或是其他不卫生物质，不含明显粉尘。被子用手轻压后，可以很快恢复原状。白色面纱每根可为单股，筋纱每根至少为两股。每层面纱在十平方厘米的范围内，不得少于 13 根；每层筋纱在整个棉胎范围内，纵向层不得少于 10 根，斜向层不得少于 15 根，并要等距分布。 5.其他标准：符合 GB/T 35932-2018、GB 18383-2007标准。 |  |
| 18 | 夏凉被 | 200张 | 1.规格：150*200cm，允差±3%。 2.重量：≥ 4 斤 3.材质：全新优质新疆一级纯棉花，絮用纤维长度≤13mm 及以下的短纤维含量不得超过 25%； ▲4.工艺：厚薄均匀、颜色均匀及四边要平直方正，被内无金属物或尖锐物等有危害性杂质或是其他不卫生物质，不含明显粉尘。被子用手轻压后，可以很快恢复原状。柔软性好。 5.其他标准：符合 GB/T 35932-2018、GB 18383-2007标准。 |  |
| 1 | 急救服（分 体短袖）女 | 20套 | 1.规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。 ▲2.面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%，允差±2%；纱支 45/2*21，允差±3%；密度≥138*71；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3 级，耐皂洗色牢度≥3级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.制作工艺： （1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪； （2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服； （3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露； （4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称； （5）背部平服、缝位顺直； （6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐； （7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线； （8）画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写； （9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象； （10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正； （11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。 |  |
| 2 | 急救服（分 体短袖）男 | 15套 |  |  |
| 3 | 急救服（分 体长袖）女 | 68套 |  |  |
| 4 | 急救服（分 体长袖）男 | 17套 |  |  |
| 5 | 短袖医生服女款 | 100件 |  |  |
| 6 | 短袖医生服男款 | 100件 |  |  |
| 7 | 长袖医生服女款 | 300件 |  |  |
| 8 | 长袖医生服男款 | 400件 |  |  |
| 9 | 短袖护士服女款 | 800件 |  |  |
| 10 | 长袖护士服女款 | 900件 |  |  |
| 11 | 白色工作裤 | 800条 |  |  |
| 12 | 短袖工友服 | 100件 |  |  |
| 13 | 长袖工友服 | 100件 |  |  |
| 14 | 长袖灰涤卡工作服 | 20套 |  |  |
| 15 | 短袖灰涤卡工作服 | 20套 |  |  |
| 16 | 工作西裤 夏 | 20条 |  |  |
| 17 | 工作西裤 冬 | 20条 |  |  |
| 18 | 短袖洗手衣 | 700件 | 1.规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。 ▲2.面料：布料为果绿色医用布料，支数 21*21，允差±2%；密度≥108*58；成分 棉 60%，涤 40%，允差±3%；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合GB18401-2010 标准。 3.制作工艺： （1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪； （2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服； （3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧 适宜、外口顺直不起翘，底领不外露； （4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称； （5）背部平服、缝位顺直； （6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐； （7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线； （8）画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写； （9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象； （10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正； （11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按要求。 式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。 |  |
| 19 | 长袖洗手衣 | 700件 |  |  |
| 20 | 洗手裤 | 880条 |  |  |
| 21 | 手术衣 | 700件 |  |  |
| 22 | 婴儿服 | 80件 | - 规格：0至12月婴儿服 ▲2.面料：纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 40*40，允差±2%；密度≥133*72；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-7.5；甲醛含量≤20mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.制作工艺： （1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪； （2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服； （3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧 适宜、外口顺直不起翘，底领不外露； （4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称； （5）背部平服、缝位顺直； （6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐； （7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线； （8）画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用 钢笔、圆珠笔涂写； （9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象； （10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正； （11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。 |  |
| 23 | 儿童病人服 | 102套 | - 1.规格：儿童病人服2岁至5岁，6岁至10岁 - 成人衣：77X62X61裤：106X58 具体规格按采购人要求。 ▲2.面料：纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 20*20，允差±2%；密度≥60*60；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度：≥3，耐皂洗色牢度：≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值4.0-7.5；甲醛含量≤20mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合 GB18401-2010 标准。 3.制作工艺： （1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪； （2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服； （3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露； （4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称； （5）背部平服、缝位顺直； （6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐； （7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线； （8）画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写； （9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象； （10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正； （11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按要求。 |  |
| 24 | 病人服 | 850套 |  |  |
| 25 | 护士帽 （加 厚） | 100顶 | 1.规格：均码，具体规格按采购人要求。 ▲2.合股涤卡白色医用布料。成分涤 65%，棉 35%，允差±2%；纱支 45/2*21，允差±3%；密度≥138*71；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3 级，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合GB18401-2010 标准 3.各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处应回针，关键部位要打套结。无走纱、无走线、不变形。合股涤卡卡通医用布料。成分涤 65%，棉 35%，允差±2%；纱支 45/2*21，允差±3%；密度≥138*71；耐氯漂≥3 级；干摩擦色牢度≥3 级，耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；pH 值 4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。无异味，不起毛起球，手感柔软。其他要求符合GB18401-2010 标准 |  |
| 26 | 卡通调节帽 | 30顶 |  |  |
| 27 白衬 衫夏 10件 |  |  | 聚酯纤维≥44%、再生纤维素纤维≥50%、氨纶≥2% |  |
| 28 | 白衬衫冬 | 10件 | 聚酯纤维≥44%、再生纤维素纤维≥50%、氨纶≥2% |  |
| 29 | 蓝色西裤 | 10条 | 面料：原材料采用优质精细羊毛，羊毛纱支，支数为：140；成品柔软舒适，透气性好 成分：羊毛95%，聚酯纤维4.5%，导电丝0.5%， 工艺：采用先进的工艺。 |  |
| 30 | 领带 | 10条 | 由涤纶制成，具有柔软、耐用、抗皱性好的特点，光泽度非常好 |  |
| 31 | 领花 | 10个 | 聚乙烯树，脂经过加热拉网，形成了尼龙网，具有很好的恢复能力，拉伸至原来的3-6倍时，还能够恢复到原样。此外，尼龙材质制成的浴花还具有耐腐蚀、耐蛀虫的特点 |  |
| 32 | 婴儿连体衣 | 1件 | 纯棉绒布： 1、棉100% 2、线密度：经向≥20.0，纬向≥16.0； 3、密度：经向≥157.5根/10cm，纬向≥165.5根/10cm。 4、色彩温馨、有卡通图案。 |  |